PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE

OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS DELLA REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO B/1 AL CAPITOLATO TECNICO

Per ciascuna delle categorie elencate all’Art.1 del capitolato tecnico si riportano i lotti specifici, e i requisiti minimi richiesti.

A - Striscia di cerotto per sutura cutanea

Lotto 1 - Caratteristiche: − nastro in TNT o fibra sintetica resistente alla trazione − sterile, monouso − adesivo di natura ipoallergenica con adesività tale da permettere un’ottima tenuta anche in presenza di umidità − buona conformabilità − permeabilità ad aria e vapore acqueo − buona tollerabilità cutanea (assenza di reazioni cutanee e facilità di rimozione in modo atraumatico senza lasciare residui) − deve mantenere la forma senza arricciature o pieghe − fissato su idoneo supporto dal quale sia possibile staccarlo con facilità − confezionamenti: • misure 6 x 75 e 12/13 x 100 circa in buste contenenti max 6 strisce

B - Garze in cotone

Lotti 2 ; 3 e 4 - Caratteristiche: − cotone 100% tessitura regolare non obliqua − sterili, pronte per l’uso − piegatura in più strati in modo tale che tutti i fili rimangano all’interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti − titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa − il filo di bario deve essere intessuto nella trama e deve essere privo di lattice − conforme F.U. vigente − confezionate in doppia busta, con apertura facilitata, con doppia etichetta rimovibile, riportante: n. di lotto, n. di pezzi contenuti nella confezione, misure, scadenza. Entrambe le etichette vanno apposte sulla prima busta, lato esterno. Le due etichette non devono avere misura superiore a 2 x 4 cm circa − confezionamento secondario: in dispenser con apertura facilitata. Per uso chirurgico invasivo Misure: -16 strati cm 5x5; cm 10x 10; cm 10x20 conf doppia busta da 10 compresse; – 8 strati cm 10x 10; cm 10x 20 conf doppia busta da 10 compresse; - 4 strati cm 10x60; 20x30; 40x40; 45x70 conf doppia busta da 5compresse. Per uso chirurgico invasivo. Lotto 5- Caratteristiche: − cotone 100% tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l’interno con doppia cucitura − all’interno cucitura a croce − latex free − sterili, pronte per l’uso − titolo del tessuto 12/12, filato 32/40− conforme F.U. vigente − filo di bario in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato della trama e privo di lattice − colore bianco − laccio o anello di reperimento laterale di ca. 30 cm − confezionate in doppia busta, con apertura facilitata, con doppia etichetta rimovibile, riportante: n. di lotto, n. di pezzi contenuti nella confezione, misure. Entrambe le etichette vanno apposte sulla prima busta, lato esterno. Le due etichette non devono avere misura superiore 2x4 cm circa − confezionamento secondario: in dispenser con apertura facilitata. Misure: 4 strati cm 3 x 15 conf doppia busta da 10 pezzi per uso chirurgico invasivo. Lotto 6 - tamponi morbidi, di forma sferica, confezionati con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo, tenuto in forma da apposita piegatura − titolo garza 12/8, filato 32/40 con un peso 27-30 g/mq − il tessuto in cotone 100% deve essere conforme alla F.U. vigente, privo di sfilacciature e cimose − senza elastico − filo di bario in cotone, non gommato, saldamente intessuto nella trama e privo di lattice – NON STERILI, per uso chirurgico in buste ad apertura facilitata con indicatore di processo, idonee alla sterilizzazione a vapore, in confezione da 10 tamponi, diametro mm 10; 25; 30; 40; 50 e 60, per uso chirurgico invasivo (NB: sono accettate offerte anche di tamponi già sterili). Confezionamento secondario: in dispenser con apertura facilitata. Lotto 7 - tamponi rigidi, confezionati con un unico segmento di garza strettamente avvolta su se stessa in modo da formare un tampone consistente di forma ovoidale, con estremità arrotondate e filo radiopaco facilmente visibile − il titolo della garza deve essere di 12/8, filato 32/40 con un peso 27-30 g/mq − il tessuto in cotone 100% deve essere conforme alla F.U. vigente − senza elastico − filo di bario in cotone, non gommato, saldamente intessuto nella trama e privo di lattice − latex free −non sterili, in confezioni da max 100 pezzi, confezionamento secondario: in dispenser con apertura facilitata. Diam mm 12 e 15, per uso chirurgico invasivo.

C - Garze medicate

Lotto 8 - Caratteristiche: MEDICAZIONE PRIMARIA STERILE, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa, con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell’essudato e dei gas pur mantenendo l’ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita. Confezione singola tale da garantire la sterilità dl prodotto. misura cm 15 x 1 m

D - Bende di garza

Lotti 9 e 10 - Caratteristiche: bende in puro cotone, conforme F.U. vigente − non sterili − orlate − titolo di 12/10, filato 32/40, peso 27-35 g/mq − lunghezza 5 m circa − bioburden valore non superiore a 100 U.F.C./g. − confezionamento atto a favorire un pratico impiego − confezionate singolarmente in confezioni da max 12 pz misure: cm 1; cm 2; cm 5; cm 10; cm 15; cm 20.

E - Bendaggi elastici di fissaggio o protezione

Lotto 11 – Maglia tubolare paraffinata idrorepellente per sotto gesso, leggera, priva di cuciture. Elastica in larghezza, da usare come protezione sotto gesso, per il confezionamento di apparecchi gessati semplici e complessi, sia con gesso tradizionale che sintetico. Composizione: almeno il 65% di cotone; bianca, estensibile in larghezza di almeno 3 volte quella originaria, sterilizzabile in autoclave, in varie misure, lunghezza massima rotoli da 30 mt. Misure: cm 3; 5; 7; 10/12; 15; 20. Lotto 12 – Maglia tubolare in materiale idrorepellente, latex free, in polipropilene (min 70%), dotata di buona estensibilità graduale e morbidezza tale da garantire il confort per il paziente, priva di cuciture, sterilizzabile, confezionata singolarmente in involucro sigillato in grado di proteggerla da eventuale inquinamento. Misure: cm 7; 10/12.

F - Bende elastiche

Lotti 13 e 14 – Benda ad allungamento estremamente limitato, fortissimo potere compressivo; indicata nella compressione forte in terapia flebologica, nel sostegno e scarico in distorsioni e contusioni e nella traumatologia. Benda ad alto contenuto di cotone (non inferiore al 60%) più poliammide estensibilità massima 50%, bordi morbidi anti sfilacciamento, permeabile al vapore acqueo, che assicuri confort e conformabilità del tessuto alla superficie corporea, lavabile, con graffette ferma benda. Confezionata singolarmente in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerla da eventuale inquinamento. Misure: cm 6; 8; 10; 12 lunghezza in tensione metri 4/5. Lotto 15 - Benda a media estensibilità, che possa avere un uso sia in campo flebologico (compressivo) che in campo traumatologico (di sostegno) Benda elastica compressiva non adesiva a media estensibilità (100-140%), costituita da cotone minimo 50% e fibra poliammidica, orlata e fornita di graffette di fissaggio, deve permettere la traspirazione cutanea e non provocare irritazione, essere resistente all’uso prolungato, rilavabile. Confezionata singolarmente in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerla da eventuale inquinamento. Misure cm 5; 10; 15, lunghezza in tensione metri 4/5. Destinazione d’uso: indicata nei bendaggi compressivi e di sostegno. Lotto 16 - Benda a lunga estensibilità, indicata nei bendaggi compressivi di varici, edemi, terapie sclerosanti, in seguito ad interventi chirurgici venosi e nella profilassi antitrombotica. Per bendaggi di sostegno e scarico nella profilassi o in presenza di lesioni. Caratteristiche: orli tessuti anti sfilacciamento, combinazione di fibre tessili con contenuto di cotone non inferiore a 70% che consenta un’elevata traspirazione cutanea, estensibilità non inferiore a 140%, latex free, compressione costante nel tempo. Una volta applicata, non deve presentare nel tempo tendenza a scivolare e ad arricciarsi, deve essere resistente all’uso prolungato, lavabile, e riutilizzabile. Fornita di graffette di fissaggio, confezionata in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerla da eventuale inquinamento. Misure: cm 5; 10; 15, lunghezza in tensione di circa 7 m. Destinazione d’uso: indicata nei bendaggi a forte compressione. Lotto 17 –Sistema di bendaggio coesivo compressivo multistrato, senza lattice, per compressione terapeutica per il trattamento del linfedema e delle ulcere venose degli arti inferiori. La compressione deve restare efficace fino a 7 giorni. Misura cm 10, nel tipo normale e “lite” Lotto 18 - Benda coesive a media estensibilità, per l’allestimento di bendaggi di sostegno e scarico, orli tessuti anti sfilacciamento, tessuto in cotone e/o TNT/ e/o poliestere, che consenta l’evaporazione dei liquidi e assicuri una libera areazione alla pelle, con fibra sintetica elasticizzante coesiva con micro impregnature in lattice sulla superficie,. Estensibilità in lunghezza di circa 90-120%, buona pressione dinamica con una leggera pressione a riposo, resistente all’uso prolungato. Confezionata singolarmente in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerla da eventuale inquinamento. Destinazione d’uso: indicata nei bendaggi in patologie flebologiche (profilassi e cura delle insufficienze venose) come bendaggio di supporto nei traumi muscolo-scheletrici. Misure cm 7,5; 10; 15, lunghezza in tensione massima 10 metri. Lotto 19 - Benda elastica adesiva con elevato potere adesivo in grado di garantire la tenuta nel tempo senza causare lesioni al momento della rimozione dalla pelle. Deve avere adesivo ipoallergenico naturale o sintetico distribuito in modo poroso e senza sostanze che possono risultare irritanti al fine di evitare macerazioni della pelle, la parte tessile deve essere ad alto contenuto in cotone (minimo 80%) con bordi soffici e non sfilacciabili, il canotto di avvolgimento deve avere bordi arrotondati per evitare che l’operatore si tagli, elasticità max circa 70%, facile srotolamento, avvolta con parte adesiva verso l’esterno del rotolo e preferibilmente dotata di linea centrale al fine di rendere più agevole l’applicazione, buona traspirazione anche in caso di più giri. Confezionata singolarmente in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerle da eventuale inquinamento. Indicata nei bendaggi per patologie muscolari, tendinee ed articolari ed in flebologia. Misura cm 10, lunghezza in tensione 4/5 metri.

G - Prodotti per immobilizzazione

Lotto 20 – benda a gesso fisso su garza idrofila di cotone la cui parte gessata è costituita da una miscela di Sali di calcio pronti per imbibizione, il tempo di imbibizione in acqua deve essere di 4 secondi massimo a 20-25° C, il tempo di presa iniziale a temperatura media nei locali ospedalieri (20-25°) non deve superare i 3 minuti, la spalmatura del gesso deve essere uniforme senza sfarinamenti, la consistenza cremosa e la modellabilità deve essere evidente al tatto di chi lo usa. La benda deve essere avvolta su rocchetto in plastica forato per una imbibizione uniforme. Una volta indurito in un tempo massimo di 30 min, il gesso deve risultare liscio, solido da consentire il carico, qualora necessario, sicura tenuta della struttura gessata nel tempo, anche in caso di eventuali fissurazioni, quando asciutta deve essere permeabile ai raggi X. Le bende devono essere confezionate in buste sigillate impermeabili contenenti max 2 pz., confezionamento secondario: in dispenser con apertura facilitata. Misure: cm 10; 15; 20 lunghezza 3 metri. Lotto 21 – Bendaggio sintetico rigido stecche costituite da più strati impregnate di resina sintetica, provviste di imbottitura idrorepellente, pretagliate. Ogni stecca deve essere in confezione singola, le confezioni primarie raccolte in dispenser resistente alla rottura facilmente apribile e maneggiabile. Misure: cm 7,5 x 20/30 cm; cm 10 e cm 12 x 70/80 cm. LOTTO 22 - Sistema di contenzione per fratture o interventi di settorinoplastica. Lo splint deve essere privo di spigoli, composto da una placca sagomata ed incisa modificabile dal chirurgo in senso tridimensionale a seconda delle necessità e rivestito da un elemento morbido. Deve poter essere mantenuto per un periodo di tempo relativamente lungo, fino alla completa stabilizzazione degli elementi anatomici. Misura per adulti.

H - Medicazioni preparate

Lotto 23 – Medicazione adesiva sterile postchirurgica con compressa assorbente- Supporto in TNT poroso conformabile, massa adesiva ipoallergenica distribuita su tutti i lati del tampone. Tampone assorbente centrale in tessuto di fibra di cellulosa altamente assorbente, non aderente a contatto con la cute di dimensioni proporzionate alla misura, strato inferiore altamente traspirante e permeabile al vapore per facilitare la guarigione delle ferite e uno superiore idrorepellente tale da essere un’efficace barriera al passaggio dei liquidi assorbiti verso l’esterno . Foglio di carta di protezione dotato di piegatura o linea di frattura. Incarto primario in buste singole, con apertura facilitata, confezione da 100 pezzi al massimo, misure: cm 7x5; 8/10x10; 10x15; 10x20/25; 10x30/35. Lotto 24 – Medicazione post operatoria già pronta, per la gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente e ricoperta da un film di poliuretano permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità (richiesto MVTR), che permetta di visionare le caratteristiche dell'eventuale essudato della ferita. La medicazione deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/cmq/24h) evitando la macerazione della cute peri-incisionale, anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta sotto compressione), deve mantenere il microambiente umido ottimale in modo da promuovere la cicatrizzazione della ferita. L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione. Confezionamento: foglio di carta di protezione dotato di piegatura o linea di frattura, incarto primario in buste singole, con apertura facilitata, confezione da 100 pezzi al massimo, misure cm 10x15; 10x20; 10x25; 10x35. Lotto 25 e 27 - Medicazione trasparente monouso sterile in poliuretano per catetere venoso centrale su supporto trasparente in poliuretano permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto ad alta adesività; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di inserzione; confezionata in busta singola. Il supporto potrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo - Confezionamento: incarto primario in buste singole, con apertura facilitata. Misure cm 7x8; 10x12; 5x6 ped Lotto 26 - Medicazione trasparente monouso sterile in poliuretano con rinforzo in TNT per catetere venoso periferico e centrale con taglio ad U e antisettico supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione; confezionata in busta singola. Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo Confezionamento: incarto primario in buste singole, con apertura facilitata Lotto 28 - Sistema per la stabilizzazione dei cateteri vescicali tipo Foley, composto da un dispositivo sterile adesivo di fissaggio ipoallergenico, traspirante, flessibile, pre-sagomato. Confezionamento: incarto primario in buste singole, con apertura facilitata Lotto 29 – In TNT sterile, poroso conformabile. In strisce pretagliate. Facilità di applicazione Adesività elevata mancanza di residui alla rimozione per aduli e pediatriche, sterile monouso. Confezionamento: incarto primario in buste singole, con apertura facilitata Lotto 30 – Medicazione adesiva sterile in tessuto non tessuto per la gestione dei siti di inserzione intravenosa (IV) periferici. Supporto adesivo conformabile ai contorni della pelle, estensibile e delicato sulla cute. Tessuto non tessuto spalmato con adesivo ipoallergenico e garantisce un’alta tollerabilità cutanea, dotato di una buona adesività, che assicura una tenuta costante nel tempo ed una buona resistenza alle variazioni di temperatura, alla rimozione, non lascia residui di adesivo sulla cute, perforato per garantire un corretto passaggio di aria e vapore rispettando la traspirazione della cute, con angoli arrotondati riducono il rischio di distacco accidentale. Tampone centrale per assorbire l’essudato in corrispondenza del punto di inserzione costituito da una rete anti-aderente. Confezionamento: foglio di carta di protezione dotato di piegatura o linea di frattura, incarto primario in buste singole, con apertura facilitata, confezione da 100 pezzi al massimo, misure per adulti, pediatica / neonatale. Lotto 31 - MEDICAZIONE IN POLIURETANO STERILE CON ANTISETTICO medicazione in placca o a disco con foro centrale per il controllo della carica batterica, pretagliate per essere posizionate nel punto d'inserzione dei cateteri venosi, con foro centrale contenenti soluzione antisettica Ag, clorexidina o altro antisettico . La frequenza del cambio non deve essere inferiore a 7 giorni (verifica scheda tecnica), confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 25 pezzi.

I - Medicazioni assorbenti non adesive

Lotti 32 e 33 - Medicazioni sterili in TNT multistrato assorbente, non adesive, con superficie di contatto non aderente vaporizzata con alluminio. Permeabile all’aria e al vapore acqueo. La medicazione al lotto32 deve avere misura di 70 cm per 2,5 m, la medicazione al lotto 33 deve avere un foro centrale ed essere pretagliata per consentire il fissaggio alle alette della cannula tracheostomica, misura cm 6x7. Lotto 34 – Medicazioni sterili in poliuretano, non adesive, con elevata capacità di assorbimento. La medicazione deve avere un foro centrale ed essere pretagliata per consentire la medicazione dei punti di inserzione di cannule tracheostomiche. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo, misura cm 9x9 circa

J - Medicazioni oftalmiche

Lotto 35 - COMPRESSE OCULARI OVALI STERILI IN COTONE CLASSE 1S costituita da un rivestimento esterno bilaterale di garza idrofila sterile di puro cotone, colore bianco, inodore, tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature con all’interno una falda assorbente in cotone oftalmico, forma ovale conformabile, latex free. Misura 60 x 80 mm circa. Busta singola sterile con apertura facilitata. Confezione max da 100 pezzi . Lotto 36 – medicazione sterile oftalmica morbida con bordo adesivo ipoallergenico, costituite da ovatta di cotone 100% rivestito da garza di cotone o in TNT, di spessore tale da proteggere l’occhio da traumi, forma ovale conformabile, latex free, tollerabile (assenza di irritazioni cutanei), confezionamento: incarto primario in buste singole, con apertura facilitata, conf. max da 100 pezzi.

K - Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere

Lotti 37 e 38 - Medicazione sterile a base di fibre di alginato di calcio calcio/sodio (sodio max 20%) o calcio/zinco con funzione assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti piane e cavitarie, viene richiesto il dato di assorbimento liquidi g/g/24 h e 72h)per la gestione di lesioni altamente essudanti e sanguinanti, con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale. La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza perdite di residui. Misure: cm 5x5; 10x10; 10x20; a nastro da 2,5/3 cm x 30 /44 cm. In busta singola , confezioni da max 10 pezzi. Lotto 39 - Medicazione assorbente a base di micro granuli sterili di estere dell’acido ialuronico (HYAFF) e alginati, che a contatto con gli essudati della lesione si trasforma in gel e ne rilascia i costituenti. Confezione sterile monodose da 2 g. Lotti 40; 41; 42 - Medicazione sterile idro-attiva costituita da una base di polimeri idrofili (ad es. gelatina, pectina, carbossimetilcellulosa) dispersi in una matrice adesiva ipoallergenica e ricoperta da un dorso di materiale impermeabile o semipermeabile, in forma di placche con/senza bordo adesivo o sagomate ove previsto, i micro granuli idro-attivi devono assorbire acqua in modo lento e controllato ed espandersi, adattabile alla superficie cutanea e resistente alle forze di taglio e frizione, flessibile ed elastica, deve minimizzare il rischio di macerazione, la rimozione deve avvenire in modo atraumatico ed evitare peeling e trazione della cute, non deve lasciare residui nella ferita, la frequenza del cambio in lesioni moderatamente essudanti non deve essere inferiore a 3 giorni (verifica scheda tecnica), permeabile al vapore. Le placche con bordo adesivo o sagomate non devono richiedere altre forme di fissaggio e devono poter essere utilizzate per le zone "difficili" da medicare; i bordi non si devono rompere e arrotolare nel momento dell’applicazione e durante la permanenza in situ. Il sistema di applicazione deve garantire una manipolazione asettica, confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata, confezione da max 15 pezzi. Dalla scheda tecnica, ovvero mediante una dichiarazione resa dalla Ditta concorrente, si deve evincere la capacità di assorbimento espressa in gr/mq di medicazione/24h. Destinazione d’uso: prevenzione e trattamento di lesioni da lievi a moderatamente essudanti, in fase di granulazione e di riepitelizzazione. Misure: cm 10x10;15x15, 20x20 senza bordo adesivo; sagomata per sacro; con bordo adesivo cm 10x10, 20x20,. Lotto 43 - medicazione sterile idro-attiva costituita da una base di polimeri idrofili, con eventuale aggiunta di ulteriori sostanze combinate con la sostanza idrocolloidale che consentano di gestire, anche in modo limitato, l’essudato, dispersi in una matrice adesiva ipoallergenica e ricoperta da un dorso di materiale impermeabile o semipermeabile, elastica e permeabile al vapore. La frequenza del cambio in lesioni scarsamente essudanti non deve essere inferiore a 3 giorni (verifica su scheda tecnica). Disponibile in forma di placche quadrate/rettangolari/ovali di tipo “sottile”. La caratteristica tipo sottile si deve evincere dalla scheda tecnica e/o dal nome commerciale, spessore inferiore a 1 mm. Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata, confezione da max 20 pezzi. Dalla scheda tecnica, ovvero mediante una dichiarazione resa dalla Ditta concorrente, si deve evincere la capacità di assorbimento espressa in gr/mq di medicazione/24h. Destinazione d’uso: prevenzione e trattamento di lesioni limitatamente essudanti, in fase di granulazione e di riepitelizzazione. Misure: cm 5x20, 9x14, 10x10, 15x15, 15,20, 20x20. Lotti 44 e 45 - Caratteristiche: medicazione sterile idroattiva costituita da una base di polimeri idrofili dispersi in un eccipiente base, con eventuale aggiunta di ulteriori sostanze combinate con la sostanza idrocolloidale che consentano di gestire, anche in modo limitato, l’essudato, di maneggevole applicazione. Destinazione d’uso: per il trattamento di lesioni profonde che presentano tessuto fibrinoso e per favorire il processo di granulazione, rivestimento e sbrigliamento in lesioni cavitarie e non. Confezione: tubo da max 30 g Lotti 46 e 47 - MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE atossica e biocompatibile A CAPTAZIONE BATTERICA comprovata, sterile. La medicazione deve essere in grado di legare e rimuovere i batteri ed altri microrganismi da ferite con colonizzazione critica/infezione creando le condizioni ideali per la guarigione, nei tipi con strato interno assorbente (lotto 46) e con idrocolloidi associati (lotto 47). Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata, confezione da max 40 pezzi, misure cm 7x9 circa; 7,5 x 15 circa. Lotto 48 – Medicazione occlusiva sterile, adesiva. Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata, confezione da max 20 pezzi, misura area attiva cm 10x10 circa. Lotto 49 - Medicazioni costituite da una trama in poliestere o in rayon o silicone o poliammide o cotone con struttura fitta e regolare a base di matrice lipidica. In confezione singola con apertura facilitata. Misure piccola e grande (circa cm 10x10 e 15x20 Lotti 50 e 51 – Medicazione in fibra di cellulosa gelificante, ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente essudanti, deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento liquidi g/mq/24 h). La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi, mantenendo il microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/mq sotto compressione), l’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto della ferita , deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento. In confezione singola con apertura facilitata. Misure cm 5x5; 10x10; 15x15; 2x45. Lotto 52 - PLACCA DI IDROGEL, con contenuto in acqua compreso tra 60- 80%, non contenente grassi né anestetici; non tossico e non irritante. La medicazione non deve aderire alla cute; la rimozione deve essere atraumatica. (le ditte devono indicare anche il prezzo a cmq). In confezione singola con apertura facilitata. Misure cm 10x10; 15x15/10x20. Lotto 53 – Medicazione in gel idrofilo base di polimeri idrofili ad elevato contenuto di acqua minimo 70% (idrogel); utilizzate per il trattamento di lesioni asciutte o con tessuti necrotici o fibrinosi (detersione autolitica) Il gel deve avere consistenza tale da non scivolare sul letto della lesione può contenere alginato o CMC confezionato in un tubo applicatore da max 25gr., deve consentire una facile erogazione ed essere studiato per posizionare anche in cavità evitando sprechi (prezzo al grammo.) Lotti 54 e 55- Medicazione in poliuretano con schiuma in forma di placche a basso/medio potere di gestione essudati senza bordo adesivo, in versione sottile con spessore uguale o inferiore a 4 mm, semipermeabile che consenta una elevata traspirazione dell’essudato, trattata in modo da renderla non aderente alla superficie della lesione. Deve garantire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione della cute perilesionale e il rilascio dell’essudato anche sotto compressione, rivestita di un film semipermeabile. La medicazione può essere anche eventualmente associata ad altri substrati. Confezione: in buste singole, sterile con apertura facilitata che garantisca la sterilità del singolo articolo. Confezione da 10 pezzi al massimo, misure forma quadrata da 81 a 110 cmq; in forma quadrata o rettangolare 200 cmq; 400 cmq. Dalla scheda tecnica ovvero mediante una dichiarazione resa dalla Ditta concorrente – con allegata la descrizione della metodologia di prova svolta da un laboratorio o lo standard di riferimento – si deve evincere: − la gestione dell’essudato espressa in grammi su 1 metro quadrato per 24 h; − la gestione dell’essudato sotto compressione, 40 mm Hg, espressa in grammi su 1 metro quadrato per 24 h Tempo di permanenza in sede come da scheda tecnica: non inferiore a 3 giorni. Permeabilità al vapore acqueo (MVTR) g/mq/24h non inferiore a 1300 Assorbimento g/mq/24h non inferiore a 2600 Assorbimento sotto compressione 40 mm hg g/mq/ 24h non inferiore a 1400 Misure espresse in cmq: tra 81 e 110cmq; 200cmq; 400cmq Lotto 56 - Film di poliuretano con strato adesivo acrilico, trasparente o semitrasparente, in modo da rendere possibile l’ispezione della zona trattata senza procedere alla rimozione del prodotto stesso. Permeabile a vapori e gas; impermeabile ai liquidi e ai batteri. La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione, MVTR non inferiore ai 800 gr/24h/mq. Confezione non sterile. Incarto primario in buste singole, sterile con apertura facilitata che garantisca la sterilità del singolo articolo. Confezione da 20 pezzi al massimo. Misure cm 5; 10 e 15 per 10 metri. Lotti da 57 a 64 - Medicazione pluristratificata adesiva e non, in schiuma di poliuretano altamente assorbente, semipermeabile che consenta una elevata traspirazione dell’essudato trattata in modo da non aderire alla superficie della lesione. Deve garantire il mantenimento del microambiente umido ottimale, evitando la macerazione della cute perilesionale e il rilascio dell’essudato anche sotto compressione, possedere un film esterno permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi. La medicazione può essere anche eventualmente associata ad altri substrati Nel tipo adesivo la medicazione non deve arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente. Dalla scheda tecnica ovvero mediante una dichiarazione resa dalla Ditta concorrente – con allegata la descrizione della metodologia di prova svolta da un laboratorio o lo standard di riferimento - si deve evincere: − la gestione dell’essudato espressa in grammi su mq per 24 h e per 72 h; − la gestione dell’essudato sotto compressione, 40 mm hg, espressa in grammi su mq per 24 h e 72 h. Tempo di permanenza in sede come da scheda tecnica: non inferiore a 5 giorni. Deve essere indicata la dimensione del tampone attivo. Incarto primario in buste singole, sterile con apertura facilitata che garantisca la sterilità del singolo articolo. Confezione da 20 pezzi al massimo. Misure – come da indicazione in scheda offerta. Lotti 65 e 66 - Medicazione per la protezione della cute e il trattamento della ferita superficiale e per il fissaggio, permeabile all’ossigeno e al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi ed ai batteri, cosparsa uniformemente con adesivo ipoallergenico a base di acrilati, con carta di protezione della massa adesiva, preincisa, tale da permettere l’applicazione con tecnica asettica. Deve risultare conformabile e non rigida, durante l’applicazione e la permanenza in situ i bordi non si devono arrotolare e non deve lasciare residui collosi alla rimozione. Confezionamento: incarto primario in busta singola con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 100 pezzi. Dalla scheda tecnica, ovvero mediante una dichiarazione resa dalla Ditta concorrente, si deve evincere il valore di MVTR espresso in gr/mq di medicazione/24h. Misure: cm 10x15; 9/10x12; 6x7; 15x20; 10x25. Lotti 67 e 68 - Medicazioni sterile, impermeabile, adesiva, gelificante, ad alta assorbenza in schiuma di poliuretano, con strato di fibre idro-colloidali gelificanti, non tessute e strato esterno permeabile all’ossigeno e al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi ed ai batteri, indicate nel trattamento di lesioni acute e croniche con essudato da scarso a moderato. Incarto primario in buste singole, sterile con apertura facilitata che garantisca la sterilità del singolo articolo. Confezione da 20 pezzi al massimo. Misure: cm 15x15; 22x22; per tallone. Lotto 69 - Medicazione composta da strato esterno in film di poliuretano permeabile ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute. Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato medio, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/mq) , almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica); deve essere assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/mq nelle 24h ) e deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24 g/mq ) La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/mq). L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione. La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento. Incarto primario in buste singole, sterile con apertura facilitata che garantisca la sterilità del singolo articolo. Confezione da 20 pezzi al massimo. Misure: cm 6x9; 20x50. Lotto 70 - Medicazioni per il controllo della carica batterica, contenenti soluzione antisettica Ag, clorexidina, altro antisettico, in placca o a disco con foro centrale, a base di poliuretano con antimicrobico, adattabile a varie tipologie di accessi vascolari, frequenza del cambio non inferiore a 7 giorni. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 25 pezzi Lotto 71 - Medicazione morbida in silicone, auto-adesiva e semi-occlusiva costituita da silicone per uso sanitario rinforzato da una membrana di supporto indicata per il trattamento di cheloidi. La medicazione deve essere conformabile, lavabile e utilizzabile per più giorni. Misura cm 10x20. Lotto 72 - Medicazione antimicrobica multistrato, contenete nanocristalli di Argento, a rilascio costante e prolungato di argento su supporto in poliestere, polietilene o simili da utilizzarsi su lesioni contaminate ed infette. Tempo di permanenza non inferiore a 3 giorni, argento rilasciato non inferiore a 60 ppm. In scheda tecnica o in altra documentazione a supporto dovrà essere indicato il numero max di giorni di efficacia della medicazione, comprovati da dati di letteratura scientifica. Incarto primario in buste singole, sterile con apertura facilitata che garantisca la sterilità del singolo articolo. Confezione da 15 pezzi al massimo. Misure: cm 10x10; 10x20; 20x40; 40x40. Lotto 73 - Medicazione sterile, assorbente, traspirante, a bassa aderenza, impregnata all’argento, con proprietà antibatterica e atraumatica. Deve essere in grado di mantenere l’ambiente umido, essere permeabile ai gas ed ai secreti e ridurre la carica batterica grazie all’azione antimicrobica dell’argento. A lento rilascio di ioni argento, per lesioni infette acute o croniche. Misura cm 10x 10 circa. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 25 pezzi Lotto 74 - Medicazione sterile antimicrobica a base di cellulosa gelificante o carbossimetilcellulosa contenente argento, altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/mq/24 h), per la gestione di lesioni altamente essudanti e sanguinanti. La medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve avere un'attività antisettica prolungata grazie alla formulazione dell'Ag che ne consenta un rilascio bilanciato e controllato (richiesta documentazione). La medicazione deve avere un'elevata resistenza alla trazione per consentire una rimozione sicura. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 100 pezzi. Misure: Lotto 75 - medicazione assorbente in schiuma di poliuretano contenente argento, con film barriera permeabile al vapore e impermeabile ai batteri per la protezione dei sii di inserzione dei cateteri venosi. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Lotto 76 - Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano contenente Ag (o altro antisettico di pari attività) per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante, con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/mq) , almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica). L'attività antimicrobica dell'Ag deve essere controllata, prolungata, efficace nel tempo e documentata. La medicazione deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/mq nelle 24h ) deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/mq ) e deve consentire il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/mq) , L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione, e se ritagliabile non deve perdere la capacità di assorbimento e trattenimento dell'essudato. Misure: cm 10x10; 15x15; 20x20. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Lotto 77 - Medicazione sterile, non aderente, idrocolloidale, costituita da trama in poliestere impregnata di particelle idrocolloidali disperse in matrice lipidica con argento. Misure cm 10x10/12 Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Lotti 78 e 79 - Medicazioni sterili monouso contenenti argento per utilizzo su pazienti in dialisi. Tampone premifistola con rete antiaderente contenente argento ionico inserito su cerotto ipoallergenico traspirante o Idrocolloide, per il lotto 79. Dispositivo per la protezione dell'Exit-site costituito da tampone con pellicola antiaderente all'argento e tasca di contenimento lumi dei dispositivi intravascolari nel periodo interdialitico a protezione della cute, per il lotto 78. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Lotto 80 – Polvere spray a base di argento più altri principi attivi idonei a facilitare il processo di guarigione ed a evitare la macerazione della cute in particolar modo in presenza di ferite con essudato, e favorendo il ripristino delle normali condizioni fisiologiche . Indicazioni d’uso: Disinfezione della cute lesa (abrasioni, escoriazioni, scottature localizzate, piccole ferite chirurgiche e nelle lesioni da decubito ) Bombola spray da 125 ml circa Lotto 81 - Medicazione antimicrobica a base di carbone attivo ed argento, presente su entrambi i lati della medicazione, da utilizzarsi su lesioni contaminate, infette e maleodoranti per inattivazione delle endotossine (binding). Deve consentire una permanenza in situ per non meno di 5 giorni e avere una concentrazione in argento non inferiore a 20 nanogrammi /cmq Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Misure cm 6x9; 10x10; 10x20 circa Lotto 82 - Medicazione sterile non adesiva, indicata come medicazione primaria o secondaria a seconda della profondità della lesione assorbente gli odori e gli essudati, composta almeno da uno strato assorbente a contatto con la ferita e da uno strato contenente carbone. Non deve aderire al letto della ferita per consentire l’atraumaticità della rimozione, deve essere flessibile e conformabile, la frequenza del cambio non deve essere inferiore a 2 giorni. Misure cm 10x10 e 15x20. Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 10 pezzi. Lotto 83 – Medicazione a base di collagene equino liofilizzato di tipo 1 con proprietà di assorbire l’essudato e favorire i processi di riparazione tissutale, utilizzabile per ferite acute, croniche o traumatiche. Deve formare un gel a contatto con i fluidi della lesione. Misura cm 5x5 , confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 10 pezzi. Lotto 84– Medicazione spray a base di collagene eventualmente addizionato ad altri principi attivi in quantità limitata per minimizzare la contaminazione microbica del prodotto, utilizzabile per il trattamento di lesioni cronico- stagnanti, ustioni superficiali, o come emostatico . Bombola da 75 ml circa. Lotto 85 - Medicazione costituita da una matrice che, mediante legame ed inattivazione delle proteasi e legame e protezione dei fattori di crescita naturali, deve modulare e riequilibrare l’ambiente della ferita cronica. (attività documentata da lavori scientifici) Deve avere capacità di guarire le lesioni più difficili, In presenza di essudati si trasforma in un morbido gel conformabile, biodegradabile e bioassorbibile. Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 20 pezzi. Misure placca 28 cmq circa Lotto 86 - Medicazione costituita da una matrice che, mediante legame ed inattivazione delle proteasi e legame e protezione dei fattori di crescita naturali, deve modulare e riequilibrare l’ambiente della ferita cronica, proteggendo la ferita da infezioni addizionata ad Argento. In presenza di essudati si trasforma in un morbido gel conformabile, biodegradabile e bioassorbibile. Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 20 pezzi. Misure: placca 28 cmq e 120 cmq circa Lotto 87- Medicazione non aderente contenente il 10% di Iodio Povidone pari al 1,0% di iodio disponibile, composta da una trama in poliestere o in rayon o silicone (non in cotone) imbevuto in una soluzione di iodio povidone che consenta il drenaggio degli essudati e la traspirazione della ferita evitandone la macerazione. Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 20 pezzi. Misure: cm 5x5; 10x10 Lotto 88 - Medicazione sterile costituita da fibre gelificanti a base di cellulosa non inferiore al 90%, con fibre rinforzanti, in placche piane, permeabile al vapore altamente assorbente e in grado di trattenere gli essudati anche sotto compressione, deve garantire rimozione in un unico pezzo senza lasciare residui nella ferita, minimizzando traumi e dolore, utilizzabile per trattamento di ferite essudanti comprese ulcere croniche, ustioni e di ferite chirurgiche che riparano per seconda intenzione. Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 20 pezzi. Misure: cm 10x10 Lotto 89 - Medicazione in schiuma assorbente, soffice e flessibile, contenente ibuprofene, per la riduzione del dolore associato alla lesione. In scheda tecnica deve essere indicato il periodo massimo di permanenza in situ. Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 20 pezzi. Misure: cm 10x10 e 20x20 Lotto 90 – Medicazione assorbente a base di esteri dell’acido jaluronico che a contatto con la lesione si trasformano in gel. Indicata per ferite essudanti acute e croniche quali: ulcere venose, ulcere da decubito, ferite chirurgiche. Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 20 pezzi. Misure: cm 5x5 e 10x10 Lotto 91 - Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, Film bioattivo trasparente composto da HYAFF. E' indicata nel trattamento delle ferite chirurgiche o post-traumatiche, aree di espianto cutaneo, lesioni cutanee in riepitelizzazione. Confezionamento: incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Misure cm 7/10x 10/15 Lotto 92 - Medicazione sterile antimicrobica a base di fibre di cellulosa gelificanti o carbossimetilcellulosa senza alginati contenente argento altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi g/mq/24 h), per la gestione di lesioni altamente essudanti e sanguinanti. La medicazione deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve avere un'attività antisettica prolungata grazie alla formulazione dell'Ag che ne consenta un rilascio bilanciato e controllato (richiesta documentazione). La medicazione deve avere un'elevata resistenza alla trazione per consentire una rimozione sicura. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 100 pezzi. Misure: cm 10x10 e 20x30 Lotti 93 e 94 - MEDICAZIONE ANTIMICROBICA atossica e biocompatibile A CAPTAZIONE BATTERICA comprovata, sterile. La medicazione deve essere in grado di legare e rimuovere i batteri ed altri microrganismi da ferite con colonizzazione critica/infezione creando le condizioni ideali per la guarigione, deve essere in grado di gestire i diversi livelli di essudato grazie alle differenti formulazioni, se ritagliabile non deve sfilacciarsi e lasciare residui sul letto della ferita. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 20 pezzi. Misure: cm 7x9; 10x10; 10x20 ; 2x5 e tampone da 3 cm Lotto 95 - MEDICAZIONE PER DEBRIDEMENT MECCANICO DELLE LESIONI deve essere composta da un Pad monouso sterile composto da due facce con caratteristiche di tramatura differenti atto alla rimozione dell'essudato, dei detriti e delle cheratosi; in grado di ridurre la carica batterica sul letto della ferita attraverso la rimozione meccanica per strofinamento; deve essere attivo nella stimolazione della formazione di tessuto sano senza danneggiarlo, essere atraumatico e indolore. Misura cm 10x10 Lotto 96 PRODOTTO ANTISETTICO PER LA DETERSIONE E IRRIGAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE. Soluzione superossidata, ricavata dall'elettrolisi dell'acqua e cloruro di sodio, contenente perossido d'idrogeno, ozono, acido ipocloroso e diossido di sodio Gli antisettici contenuti devono essere in percentuale tale da non essere istolesivi e devono avere un potere antibatterico e rigenerativo. Confezioni da 500 ml e da 5000 ml Lotto 97 - RETE ELASTICA POLIAMMIDICA con strato di contatto in silicone con aderenza del silicone su un solo lato. La medicazione deve essere trasparente a formulazione elastomerica a micro aderenza, la struttura porosa deve permette all'essudato di passare verticalmente verso la medicazione secondaria assorbente , senza interferire con il tessuto di granulazione Il prodotto deve poter restare in situ per più giorni fino a 14 in modo da ridurre il traumatismo soprattutto nelle lesioni neoplastiche e zone d'innesto cutaneo. Durante il tempo di permanenza della medicazione, questa deve permettere l'irrigazione della ferita senza alterare la sua aderenza ;inoltre deve permettere l'ispezione della ferita senza perdere la peculiarità di essere riposizionata senza perdere la sua aderenza. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 20 pezzi. Misure cm 5x7; 7x10; 12x15; 20x30. Lotto 98 - MEDICAZIONE PRIMARIA STERILE, costituita da garza in viscosa o fibre sintetiche imbibita in emulsione di vasellina o altra sostanza grassa, con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il passaggio dell’essudato e dei gas pur mantenendo l’ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 20 pezzi. Misure cm 7/8x7/8; 7/8x20; 7/8x40. Lotto 99 - Medicazione idrodetergente, non tessuta ad alto potere assorbente, deve gelificare a contatto con i fluidi, mantenendo un microambiente umido ottimale per lo sbrigliamento e favorendo la detersione autolitica. Confezionamento: in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 20 pezzi. Misure cm 10x10; 15x15.

L - Dispositivi emostatici

Lotto 100 - Tampone nasale che favorisce l’ emostasi e non aderisce alle mucose, in garza assorbente imbevuta, paraffina, vasellina o altra sostanza che impedisce l’adesione alla mucosa. In confezione singola, misura cm 2 x 1 metro. Lotti da101 a 103 Medicazione in cellulosa ossidata, ad utilizzo intraoperatorio che non necessita di rimozione, in formato fibrillare con falde separabili per il lotto 103, ad “alta densità” che deve poter essere suturata e deve conservare la struttura anche bagnata per il lotto 104 , maneggevole, facilmente conformabile, riassorbibile e con rapido effetto emostatico, ottima tollerabilità e biocompatibilità. Non deve comportare rischi di compressione indesiderata per aumento importante del volume e non deve aderire ai guanti né ai ferri chirurgici durante l’utilizzo. Conservazione a temperatura ambiente. Dalla scheda tecnica, ovvero mediante una dichiarazione resa dalla Ditta concorrente, si deve evincere: - il tempo di emostasi - il tempo di riassorbimento - il valore di ph. Confezionamento: confezione singola, sterile con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo, in doppio involucro per garantire il rispetto delle procedure asettiche. In confezione tale da proteggere il contenuto dalla luce e dall’umidità. Confezione da max 20 pezzi. Misure come da indicazione in scheda offerta. Lotto 104 - Medicazione in cellulosa ossidata, sterile e riassorbibile ad utilizzo intraoperatorio che non necessita di rimozione, in forma fibrillare non tessuta, utilizzabile negli interventi chirurgici come adiuvante per favorire il controllo di emorragie capillari, venose e arteriolari quando la legatura o altri metodi di controllo convenzionali sono impraticabili o inefficaci. Confezionamento: confezione singola, sterile con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo, in doppio involucro per garantire il rispetto delle procedure asettiche. In confezione tale da proteggere il contenuto dalla luce e dall’umidità. Confezione da max 20 pezzi. Misure cm 10x10. Lotti 105 e 106 - Medicazione in spugna a matrice di collagene di origine animale conforme alle normative vigenti, da utilizzare come emostatico per intraoperatorio, indicata per l’emostasi locale di emorragie capillari, completamente riassorbibile. Confezionamento: incarto primario in doppia busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da max 10 pezzi. Misure cm 10x10; 5x10 e 5x5. Lotto 107 – Medicazione chirurgica in falda a base di collagene, riassorbibile, addizionata a gentamicina o altro antibiotico idoneo, indicata per l’emostasi locale di emorragie capillari in aree a rischio di infezioni, completamente riassorbibile. La medicazione deve poter essere applicata anche con colle a base di fibrina. Confezionamento: incarto primario in doppia busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Misure 8/10x10/12; 4/5x5/6; 5x20. Lotto 108 - Spugna di gelatina emostatica sterile solubile in acqua e riassorbibile. In pura gelatina emostatica ( circa 99%); veloce capacità di emostasi (5- 10 minuti). Ottima tollerabilità e biocompatibilità. Completamente riassorbibile. Elevata resistenza e duttilità d’uso sia asciutta che bagnata. Dalla scheda tecnica ovvero mediante una dichiarazione resa dalla Ditta concorrente – con allegata la descrizione della metodologia di prova svolta da un laboratorio o lo standard di riferimento - si deve evincere il tempo di emostasi. Il prodotto deve poter essere lasciato in situ e deve avere un tempo di riassorbimento dopo applicazione nel tessuto di circa 3/4 settimane (circa 5 giorni dopo applicazione sulle mucose). Confezionamento: incarto primario in doppia busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Misure mm 10x10; mm 50x70; mm 30x80. Lotto 109 – Medicazione sigillante emostatica chirurgica, a base di collagene e polietilenglicol o altra sostanza con effetto di sigillare la superfice emostatica, fornendo rinforzo meccanico al coagulo in falda pronta all'uso. Riassorbibile in 6/8 settimane. Confezionamento: incarto primario in doppia busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Misure cm 4,5x9; 4,5x4,5. Lotto 110 – Polvere emostatica derivata da amido vegetale purificato modificato (polisaccaride emostatico) completamente assorbibile in circa 48 ore, in micro particelle biocompatibili, apirogene, in confezione sterile, in dose da 1 grammo. Lotto 111 – Sigillante chirurgico a base sintetica, da miscelare al momento dell’utilizzo, utilizzabile in chirurgia vascolare e toracica, utilizzabile anche per ridurre le aderenze post chirurgiche in doppia siringa. Dosi da 2 e 4 ml Lotto 112 - Unguento anidro barriera emostatica per uso topico ed eventualmente su cute lesa contenente derivati da tessuti animali, indicato per il contenimento e la prevenzione di episodi emorragici cutaneo mucosi quali, ad esempio: epistassi di origine essenziale o traumatica, gengivorragie, ecc. tubo da 30 g.

M – Dispositivi per la prevenzione delle aderenze post-operatorie

Lotto 113 - Medicazione per la prevenzione delle aderenze post operatorie in gel ad alta vischiosità, utilizzabile in chirurgia ginecologica, urologica, epatica, ecc, sterile, base di acido ialuronico/ collagene o altri principi attivi con la medesima azione, utilizzato nella prevenzione delle aderenze chirurgiche, il prodotto deve essere riassorbito completamente in un periodo tra 1 e 2 settimane. Confezionamento: incarto primario in doppia busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del prodotto Confezione monodose con applicatore 10 ml circa Lotto 114 – Medicazione per la prevenzione delle aderenze post operatorie con indicazione in chirurgia ginecologica , in falda di cellulosa ossidata, riassorbibile dopo almeno 25 giorni. Confezionamento: incarto primario in doppia busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del prodotto. Misure cm 8 x 10 circa

N - Tamponi speciali

Lotto 115 – “Cotonini” per Neurochirurgia, soffici, assorbenti, flessibili, porosi, sterili, radiopachi (con bande radiopache costituite da monofilamento di vinile plastico contenente solfato di bario almeno al 60 % circa) privi di lattice, dotati di elevato potere assorbente e drenante, devono espandersi in modo uniforme e ottimale al fine di consentire il corretto posizionamento − materiale atossico, biocompatibile e inerte, non deve frammentarsi né rilasciare filamenti fibrosi a contatto con le ferite, non deve aderire ai tessuti e non deve causare traumi né in fase di posizionamento né di rimozione − una volta posizionati, devono procurare una pressione leggera e costante nella cavità in cui sono inseriti e le dimensioni, riferite al prodotto idratato, devono mantenersi per tutto il periodo in cui sono posizionati − dotati di filo di repere fissato al fondo del tampone in modo stabile e resistente alla trazione, sterili, per medicazione invasiva chirurgica. Confezionamento: in doppia busta da max 10 pz. Misure: mm 13x13; 19x 19; 13x 25; 13x 51; 13x 38; 25x 25; 76x 76; 76x 152. Lotto 116 - Tamponi nasali emostatici sterili costituiti da un polimero sintetico biocompatibile a base di derivati polivinilici. Non dovranno contenere impurità e fibre i cui filamenti possano staccarsi e contaminare le ferite. La rimozione dovrà poter essere eseguita senza causare traumi al paziente. Devono poter essere lasciati in situ non meno di 3/4 giorni. Confezionamento: incarto primario in busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del prodotto, in confezioni con massimo 20 tamponi. Misure come indicato in scheda offerta. Lotto 117- tamponi emostatici per epistassi utilizzabile dopo intervento chirurgico, in schiuma biologicamente inerte e porosa, con capacità di assorbire i fluidi rapida e elevata, di prevenire le aderenze post chirurgiche della cavità nasale. Deve poter essere utilizzato come carrier per medicinali Il tampone deve mantenere le proprietà compressive per le prime 36/48 ore e successivamente frammentarsi in modo uniforme. Confezionamento: incarto primario in busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del prodotto, in confezioni con massimo 20 tamponi. Misura cm 8

O – Cerotti

Lotto 118 - Cerotto con supporto in tela di cotone o viscosa e con massa adesiva ipoallergenica all’ossido di zinco, permeabile all’aria e al vapore acqueo, con possibilità di strappo manuale, rimovibile dalla cute in modo atraumatico e radiotrasparente, ma con forte aderenza iniziale e permanenza. Il cerotto è destinato al fissaggio di medicazioni, sonde, tubi e cateteri. I rocchetti devono esser raccolti in confezioni multiple, resistenti alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribili e maneggiabili da 24 pezzi massimo. Lotto 119 - Cerotto con supporto in acetato di cellulosa o in rayon e con massa adesiva ipoallergenica all’ossido di zinco, permeabile all’aria e al vapore acqueo, con possibilità di strappo manuale, rimovibile dalla cute in modo atraumatico e radiotrasparente. Deve essere dotato di buona adesività senza però aderire ai guanti di lattice durante le manovre di medicazione. I rocchetti devono esser raccolti in confezioni multiple, resistenti alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribili e maneggiabili da 24 pezzi massimo. Lotto 120 - Cerotto con supporto in fibre di tessuto non tessuto e con massa adesiva ipoallergenica, permeabile all’aria e al vapore acqueo, con possibilità di strappo manuale, rimovibile dalla cute in modo atraumatico e radiotrasparente. Deve essere dotato di buona adesività senza però aderire ai guanti di lattice durante le manovre di medicazione. I rocchetti devono esser raccolti in confezioni multiple, resistenti alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribili e maneggiabili da 24 pezzi massimo. Lotto 121 - Cerotto con supporto in rayon e con massa adesiva ipoallergenica in acrilato, permeabile all’aria e al vapore acqueo, con possibilità di strappo manuale, rimovibile dalla cute in modo atraumatico e radiotrasparente. Deve essere dotato di buona adesività senza però aderire ai guanti di lattice durante le manovre di medicazione. I rocchetti devono esser raccolti in confezioni multiple, resistenti alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribili e maneggiabili da 24 pezzi massimo. Lotto 122 - Cerotto semitrasparente con supporto in polietilene o altro polimero, microforato e con massa adesiva ipoallergenica in acrilato, permeabile all’aria e al vapore acqueo, con possibilità di strappo manuale sia in senso longitudinale che in senso verticale, con forte aderenza iniziale e permanenza ma rimovibile dalla cute in modo atraumatico e radiotrasparente. I rocchetti devono esser raccolti in confezioni multiple, resistenti alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribili e maneggiabili da 24 pezzi massimo. Lotti 123 - Cerotto pronto in strip costituito da un supporto in plastica, con massa adesiva ipoallergenica ai lati e tampone centrale assorbente non aderente alla ferita e da carta di protezione della medicazione facilmente asportabile senza contaminare l’integrità del cerotto. Permeabile all’ossigeno e al vapore acqueo. Il cerotto deve essere rimovibile in modo atraumatico. Il cerotto deve essere in confezione singola, resistente alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, facilmente apribile e maneggiabile e dovrà essere raccolto in confezioni da 50 pezzi massimo. Lotto 124 - Cerotto pronto, da ritagliare nella misura desiderata, su supporto in TNT poroso e conformabile, massa adesiva ipoallergenica distribuita su tutti i lati del tampone. Tampone assorbente centrale in tessuto di fibra di cellulosa altamente assorbente protetto da un film di poliestere o altro materiale che riduca l’aderenza alla ferita, di dimensioni proporzionate alla misura. Foglio di carta di protezione dotato di piegatura o linea di frattura. Incarto primario singolo, raccolto in confezioni da 50 pezzi massimo.

P – Cerotti per fissaggio di aree estese

Lotto 125 – Garza autoadesiva aerata, estensibile. Supporto in TNT poroso, aerato, estensibile trasversalmente, conformabile. Massa adesiva ipoallergenica (non deve contenere resine o gomme naturali potenzialmente allergizzanti) uniformemente distribuita protetta da un foglio di carta dotato di linea di frattura. Devono essere radiotrasparenti, sterilizzabili, idrorepellenti, chimicamente stabili, inerti, atossici. Latex free. Destinazione d’uso: per il fissaggio delle medicazioni su area estesa. Permeabilità al vapore non inferiore a 3.400 g/mq/24h

Q – Cerotti altri

Lotto 126 – Cerotto di fissaggio su supporto in fibre di poliestere, traspirante permeabile all’aria e al vapore acqueo, con possibilità di strappo manuale sia in senso longitudinale che in senso verticale e adesivo in silicone. Destinazione d’uso: fissaggio medicazione per pazienti con cute fragile e sensibile ed è particolarmente adatto per l’impiego su pazienti che necessitano ripetute rimozioni e applicazioni nella stessa zona come neonati e pazienti dializzati.

R – Dispositivi per medicazione vari

Lotti 127 e 128 – Medicazione refrigerata: per il lotto 125 Busta in materiale plastico e/o TNT contenete preparato/i chimico/i ( liquidi o polvere) che per sollecitazione dinamica, per mescolamento o direttamente, genera/no una reazione chimica che determina un intenso, pronto e prolungato raffreddamento. Le buste devono essere chimicamente stabili, inerti, atossiche ed avere buona resistenza alla rottura, se rotte il materiale chimico contenuto non deve essere pericoloso per gli utilizzatori e deve potersi eliminare tramite semplici operazioni di lavaggio o tamponamento. Indicazione d’uso: Pronto soccorso di traumi. Per il lotto 126: Medicazione refrigerata per ferita chirurgica sterile monouso. Misura cm 6 x 14 circa (parte refrigerata). Lotto 129 – Soluzione protettiva- film barriera- traspirante in formulazione spry, per ulcere da pressione o vascolari a base di estratti naturali (iperico, calendula e/o altri oli essenziali) associato ad altri principi attivi ad azione riepitelizzante. Flacone da 100/250 ml (prezzo a ml). Lotto 130 - salviette lavaggio e pulizia del paziente, in viscosa, biodegradabili, senza profumi ne alcol misura 20x30cm circa. Confezione da max 12 salviette. Lotto 131 – Medicazione in crema o gel modulante le metalloproteasi, indicata per far ripartire il processo di cicatrizzazione, sia nelle ferite acute che croniche, quando questo sia in stallo andando ad interagire ed inibire la metallo-proteasi (attività documentata da lavori scientifici). Tubo da circa g Lotto 132 - CREMA BARRIERA a lunga durata, a base di dimeticone o ciclometicone in associazione con altri principi attivi con capacità lenitive e in grado di creare uno strato protettivo sulla cute. Destinazione d’uso: prevenzione delle ulcere da pressione causate dall'utilizzo di maschere facciali/nasali o da cannule nasali per ossigenoterapia e/o ventiloterapia. Non deve lasciare traccia sulla cute e non necessita di rimozione. Confezione da 30 ml circa. Lotto 133 – Preadesivo cutaneo, ipoallergenico, non idrosolubile, non irritante, non trasparente, che migliora la tenuta delle tradizionale medicazioni anche nelle zone più critiche e nelle situazioni più difficili . Lotto 134 - solvente per adesivi di medicazioni in fiale sterili, deve poter essere utilizzato anche sulle pelli delicate e non deve creare esalazioni tossiche.